33Cr3MoWV锻件-机械性能-化学成分-33Cr3MoWV锻件百科

33Cr3MoWV                         中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：33Cr3MoWV

●特性及适用范围：
是无镍大锻件用钢，淬透性高。可以氮化，对于截面厚度在 400mm以上的大锻件，应严格控制锻造温度及变形量，以免因过热而影响热处理后的冲击韧性。用于工作温度 450℃以下，截面厚度 450mm以下的汽轮机叶轮、轴类锻件及紧固件等。

●化学成份：
碳 C ：0.30～0.38
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：2.40～3.30
钒 V ：0.15～0.25
钼 Mo：0.35～0.55
钨 W ：0.30～0.50

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1152
屈服强度 σs (MPa)：1025
伸长率 δ5 (％)：15
断面收缩率 ψ (％)：51
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：78～79
硬度 ：360HB
注 ：某试样
试样尺寸：某叶轮

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：940～960℃淬火,油冷，580～660℃回火,空冷或炉冷。