34CrMo1锻件-机械性能-化学成分-34CrMo1锻件百科

34CrMo1                                中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：34CrMo1

●特性及适用范围：
由于提高了钼的含量，能适应大型锻件的主轴、叶轮和转子等的需要。具有较好的工艺性能和较高的热强性能，但淬透性较差。用于汽轮机主轴、转子、发动机转子、环形锻件等。

●化学成份：
碳 C ：0.30～0.38
硅 Si：≤0.30
锰 Mn：≤0.70
硫 S ：≤0.020
磷 P ：≤0.020
铬 Cr：0.70～1.20
镍 Ni：≤0.30
钼 Mo：0.40～0.55

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1)695; 2)621"
屈服强度 σs (MPa)：1)485; 2)327
伸长率 δ5 (％)：1)20;2)25
断面收缩率 ψ (％)：1)55;1)49
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：1)82;2)66
试样尺寸：某锻件取样部位：1)外缘切向;2)

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：850℃油淬+630℃回火。