40CrNiMo锻件-机械性能-化学成分-40CrNiMo锻件百科

40CrNiMo                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：40CrNiMo

●特性及适用范围：
有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性，但白点敏感性高，有回火脆性。焊接性较差，焊前需经高温预热，焊后需消除应力，经调质后使用。一般制作强度高、塑性好的重要零部件，氮化处理后制作特殊性能要求的重要零件，如轴类、齿轮、紧固件等。

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.44
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.025
磷 P ：≤0.025
铬 Cr：0.60～0.90
镍 Ni：1.25～1.65
铜 Cu：≤0.25
钼 Mo：0.15～0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：933～1011
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：832～899
伸长率 δ5 (％)：19～20
断面收缩率 ψ (％)：53～64
冲击功 Akv (J)：117
冲击韧性值 αku (J/cm2)：144～172
硬度 ：274～303HB
试样尺寸：光滑试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：900℃正火,850℃油淬,620℃回火,油冷。
金相组织：回火索氏体。