Y30钢锻件-机械性能-化学成分-Y30锻件百科

Y30             中国锻件网推荐

材料名称：易切削结构钢
牌号：Y30
标准：GB/T 8731-1988

●特性及适用范围：
是低硫磷复合易切削钢，其切削性能优于30号钢，热处理工艺基本相同，淬裂敏感相当或稍差，可根据零件形状、复杂程度选择淬火介质。用于制造要求强度较高的非热处理标准件，也可用于制造热处理件。 Y30加工成小零件时，可进行调质处理以提高寿命。

●化学成份：
碳 C ：0.27～0.35
硅 Si：0.15～0.35
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：0.08～0.15
磷 P ：≤0.06

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：(热轧)510～655; (冷拉)钢材厚度或直径 8～20时:600～825; ＞20～30时:560～765; ＞30时:540～735
伸长率 δ5 (％)：(热轧)≥15;(冷轧)≥6.0
断面收缩率 ψ (％)：(热轧)≥25
硬度 ：(热轧)≤187HB;(冷拉)174～223HB

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。