00Cr19Ni10锻件-机械性能-化学成分-00Cr19Ni10锻件百科

00Cr19Ni10                    中国锻件网推荐

材料名称：不锈钢棒
牌号：00Cr19Ni10
标准：GB/T 1220-1992

●特性及适用范围：
为比0Cr19Ni9碳含量更低的钢，耐晶间腐蚀性优越，可用作焊接后不进行热处理部件类。

●化学成份：
碳 C ：≤0.030
硅 Si：≤1.00
锰 Mn：≤2.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：18.00～20.00
镍 Ni：8.00～12.00

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥480
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥177
伸长率 δ5 (％)：≥40
断面收缩率 ψ (％)：≥60
硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1010～1150℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。